复旦大学材料科学系

2012 ～2013 学年第一学期期末考试试卷

□A卷    □B卷√

课程名称：_   《材料科学导论》___        课程代码：MATE130034.01

开课院系：__     _材料科学系  _______ 考试形式：开卷/闭卷√/课程论文

姓  名：                学  号：                专  业：

| 题目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(以下为试卷正文)

1.写出下列材料对应的中文名称（10分）：

PP, PE, PS, PVC,PC, POM, PI,PMMA, UP,EP

2.写出以下材料的名称及主要元素的含量（10分）：

16Mn, 45, 60Si2Mn, 9Mn2V, 16MR, 0Cr18Ni9Ti, Q235-F, 20g, 316L, T8A

3.简述核外电子排布的三个基本原则，并据此分别给出26号元素，42号元素，47号元素和53号元素的核外电子排布式（10分）。

4. 为什么在成核一生成机理相变中，要有一点过冷或过热才能发生相变? 什么情况下需过冷，什么情况下需过热，试证明之。（10分）

5. 请简要叙述陶瓷材料的力学性能特点。（10分）

6. 简述晶体缺陷的类型。（10分）

7. 面心立方镍的原子半径是1.243A0, 试计算 (1) 镍的点阵参数 (2)镍的密度（镍的原子量为59g/mol）

8. 有一根半径为5cm的管道，其通道被一块厚为20um的铁薄膜隔开，在膜的上侧含有1.0×1019/cm3个氧分子，气体不断通过薄膜输运。在膜的下侧有测得5×1019/cm3个氧分子，如果氧在铁薄膜中的扩散系数是6×10-7 cm2/s，试计算每秒中通过铁薄膜的氧分子总数。（10分）

9. （10分）

(1)分别写出两图中所有晶面的晶面指数

(2) 根据米勒指数作出以下晶向：[10] [1] [02][1]

10.Pb-Sn合金的二元相图如下，试确定100°C时15wt%Sn-85wt%Pb各相的质量分数。（10分）

附加题：结合实际，谈谈你对材料科学的认识和理解。（10分）

# Text boxes

（ 装 订 线 内 不 要 答 题 ）