复旦大学材料科学系

2013～2014学年第一学期期末考试试卷

□A卷    □√B卷

课程名称：_   材料科学导论____        课程代码:  MATE130034.01

开课院系：__   材料科学系  ______   _ 考试形式：开卷/√闭卷/课程论文/

姓  名：                学  号：                专  业：

| 题目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 试写出下列英文缩写所代表的塑料中文名称：

PE，PA，PS，UP，PET；

并写出下列金属材料名称的含义及其主要元素含量：

Q235-C, QT350-12, 304, 00Cr19Ni10, 9Mn2V。（10分）

- 什么是范德华键？范德华键可分为哪几种？其定义是什么，大小顺序如何？(10分)

- 试在简单立方晶胞中分别画出晶向[010]，[101]，[11]和晶面（201)，(02)。（10分）

- 假设面心立方晶胞的晶格常数为a，

- 试画图分别表示晶胞内八面体、四面体的间隙位置;

- 计算出八面体、四面体的间隙数；

- 计算出八面体、四面体的间歇半径。（10分）

- 点缺陷分为哪几种，它们的定义是什么？什么是弗兰克缺陷，什么是肖脱基缺陷？点缺

陷是如何影响材料的性能？（10分）

- 名词解释：一次结晶，二次结晶，晶胚，结构起伏，能量起伏。（10分）

- 什么是柯肯达尔效应，柯肯达尔效应有何实际意义？印制电路板（PCB）中常用于互连的金属为铜，但铜易被氧化，因此需要在表面涂覆金属化层，一种常见的金属化层为化镍沉金（ENIG），是在铜表面化镀一层镍再沉积一层很薄的金，试从物理与化学性质角度分析镍层和金层的作用。（10分）

- 什么是脆性断裂，其断口特征是什么？什么是韧性断裂，其断口特征是什么？什么是疲劳断裂？其断口特征是什么？（10分）

- 什么是高分子链的构造、构型、构象？画出聚丙烯的所有构型示意图。（10分）

- 根据所附铁碳相图，完成下列内容（10分）：

- 写出下列线段的名称：HJB、GS、ES、ECF、PSK；

- 写出所有平衡转变式；

- 亚共析钢是常用的工程材料钢种，写出wc=0.6%的亚共析钢的亚稳态结晶过程，并计算其室温时组织组成物的相对含量。