单芯准直器的生产工艺流程

1、准备工作

1.1清洁：用无尘布清洁工作桌面，用棉签醮无水酒精清擦显微镜工作台。

1.2检查：a 检查顶针座（工装）的立柱高度是否符合要求，否则请工艺技术员进行调查。

b 将显微镜放大倍率调到30x的位置上，并调节上下高度，观察顶针座各立柱是否洁净，否则用棉签醮无水酒精清洁。

2、上构件

2.1玻璃管的清洁：

2.1.1将玻璃管分别竖立着放在10ml烧杯内，并倒入无水酒精，淹没玻璃管高度5-10mm。 2.1.2将该烧杯放置在装有水的超声波容器中，开启超声波电源，清洗10分钟。

2.1.3将玻璃管转入另一10ml烧杯中，倒入无水酒精，超声清洗，方法同上，重新清洗三次。

2.2玻璃管的放置

2.2.1检查：检查超声波清洗的玻璃管是否洁净，否则返工清洗。

2.2.2放置：净洁净的玻璃管分别放置在洁净的小烧杯中。

2.3自聚焦透镜的清洁

2.3.1用镊子夹住自聚焦透镜的中间部位，从盒中取出，放置在显微镜的工作台上。

2.3.2柱面清洁：滚动并观察自聚焦透镜的柱面是否清洁，否则用棉签醮无水酒精擦拭干净，直到整个柱面洁净为止。

2.3.3直角面的清洁：用镊子夹住自聚焦透镜的中部，使直角面朝上，观察是否洁净，否

则用棉签醮无水酒精擦拭该面，直至洁净为止。

2.3.4楔角面的清洁：用镊子夹住自聚焦透镜的中部，使楔角面朝上，观察是否洁净，否则用棉签醮无水酒精擦拭该面，直至洁净为止。

2.4构件的装配

2.4.1装配：右手用镊子从烧杯中取出一个玻璃管，用左手捏住；右手用镊子夹住自聚焦透镜的中部，楔角面朝下，细心地装入左手中的玻璃管中。

2.4.2放置：将装好的自聚焦透镜的构件，放置并套入顶针座的立柱上，轻轻将自聚焦透镜压下，使楔角面与顶针座的立柱顶面接触为止。

2.5构件的点胶

2.5.1点胶棒的制作：取一段长约8cm的900um的光纤，用剥纤钳剥除涂覆层长约1cm，使光纤裸露出来。

2.5.2点胶：用点胶棒醮适量35ND胶，沿玻璃管与自聚焦透镜的夹缝处缓缓浸入，其接触面必须有90%以上有胶，但不允许玻璃管内壁与自聚焦透镜的楔角面间有溢胶。直到顶针座上的所有构件点完为止。

2.6烘烤：将装有构件的顶针座放在不锈钢托盘中送入烘箱进行烘烤，先在60℃烘箱内烘烤30分钟，再转移到85℃烘箱内烘烤120分钟。

2.7检查：将烘烤结束的构件放于显微镜下，观察构件内的自聚焦透镜的楔角面是否有溢胶现象，若有溢胶超出要求范围即为废品。

2.8配套件的装配：

2.8.1光纤头柱面的清洁：观察并转动光纤头的柱面是否洁净，否则用棉签醮无水酒精擦拭。

2.8.2光纤头楔角面的清洁：将光纤头楔角面朝上，观察是否洁净，否则用棉签醮无水酒精擦拭。

2.8.3构件标记：构件直角面朝下，在显微镜下观察，自聚焦透镜楔角面的最低点，用油性笔在玻璃管上画一点作标记。

2.8.4光纤头标记：在显微镜下观察，找出光纤头楔角面的最低点，然后有用油性笔在光纤线的护套上画出一点，作为标记。

2.8.5装入构件：将构件捏在左手，右手将光纤头细心装入构件的玻璃管中，并使它们的标记在同一条线上。

2.9将成组放置的配置件较交下道工序