复旦大学材料科学系

2012 ～2013 学年第一学期期末考试试卷

□A卷√    □B卷

课程名称：_   《材料科学导论》___     课程代码：MATE130034.01

开课院系：__     _材料科学系  _____   考试形式：开卷/闭卷√/课程论文

姓  名：                学  号：                专  业：

| 题目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 简要说明下列10种金属材料名称的含义及其主要元素的含量（10分）：

15g、60Si2Mn，T91、T10A、Q215b、16MnR、45、9Mn2V、304L、0Cr18Ni9（10分）

2. 简要说明下列10个高分子材料缩写符号的名称，并进行品种归类：

PS、 PVC、PBT、 PES、 UP、 PC、 PB、PMMA、EP、PI （10分）

3. 何为普通陶瓷和特种陶瓷？请各举4个实例？（10分）

4. 试分别写出Fe原子、Fe2+和Fe3+离子的电子排列结构，并用电子排布式说明Fe具有磁性、而Cu没有磁性的原因。（10分）

- 单晶锗的晶胞是一种金刚石型的立方结构，如图1所示。试说明该晶胞的原子数有多少？堆积致密度有多大？（10分）

图1 单晶锗晶胞的原子分布

6. 作图表示立方晶体中Miller晶面指数分别为 , , 的晶面及其Miller 晶向指数分别为 ,,的晶向。要求每个晶面单独画图。（10分）

- 图2是点阵参数为4.0A0的体心立方结构示意图，其中含有一个位错，试确定该位错柏氏矢量b的方向及长度。（10分）

图2  体心立方结构中含有一个刃型位错

- 现有一根内径为3cm的管道，其通道被一块厚为10um的铁薄膜所隔开，在膜的上侧气体中含有1.0×1018/cm3个氮原子，气体不断地通过薄膜输运。在膜的下侧气体中测得0.5×1020/cm3个氮原子，如果氮在铁薄膜中的扩散系数是4×10-7 cm2/s，试计算6000C时每秒中通过铁薄膜的氮原子总数。（10分）

9、根据图3所示的二元共晶相图（10分）

(1) 分析合金I、II的结晶过程，并画出冷却曲线；

(2) 说明室温下合金I、II的相和组织是什么，并计算出相和组织组成物的相对量。

图3  二元共晶相图

- 试概述固体材料为什么在相变过程中，要有过冷或过热才能发生相变? 什么情况下需过冷，什么情况下需过热，试证明之。（10分）

# Text boxes

（ 装 订 线 内 不 要 答 题 ）